MEMORIAL DESCRITIVO

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

# 3.1 Gabiões tipo caixa 8x10 (PoliMac ou similar) ø 3.4 mm

| Gabiões tipo caixa prismáticas retangulares, confeccionados com malha hexagonal de dupla torção tipo 8x10, produzidos a partir de arames de aço de baixo teor de carbono, no diâmetro de 2,40 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R ou similar e com revestimento polimérico adicional PoliMac® ou similar. Os gabiões caixa deverão ser subdivididos em células, por diafragmas instalados a cada metro (exceção feita aos gabiões com comprimento inferior a 2,0m, que não recebem diafragmas). Para as operações de montagem (amarração e atirantamento) dos gabiões, são necessários dispositivos contínuos de conexão. Os gabiões deverão ser produzidos de acordo com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resistência e desempenho do material em ensaios qualitativos do revestimento metálico, citados a seguir. O revestimento polimérico adicional PoliMac® ou similar não pode variar mais que 25% das suas características mecânicas iniciais (alongamento e resistência a tração) após ser submetido a 2500 horas em ensaio de envelhecimento acelerado QUV-A (ISO 4892-3 "Exposure mode" 1). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência à tração da malha hexagonal | EN 10223-3 | kN/m | > 40.0 |
| Resistência de conexão na borda das malhas | EN 10223-3* | kN/m | > 27.0 |
| Revestimento GalMac® 4R ou similar | NBR 8964/ EN 10223-3 | g/m2 | > 230 |
| Resistência do revestimento do arame à corrosão e ao envelhecimento - exposição a dióxido sulfúrico (0,2dm³ SO2 p/ 2dm³ água) | EN ISO 6988 | Menos de 5% de oxidação do aço após 250 ciclos |  |
| Resistência do revestimento do arame à névoa salina | EN ISO 9227 / EN 10223-3 | Menos de 5% de oxidação do aço Após 2000 horas de ensaio |  |
| Resistência ao desgaste por abrasão do revestimento PoliMac® ou similar: | NBR 7577/ EN 60229 | 100.000 ciclos |  |
| Embalagem: | Fardos |  |  |

# 3.2 Gabiões Tipo Colchão 6x8 (PoliMac ou similar), ø 3.0 mm

| Gabiões tipo Colchão são elementos prismáticos retangulares, de pequena espessura e grande área, confeccionados com malha hexagonal de dupla torção tipo 6x8, produzidos a partir de arames de aço de baixo teor de carbono, no diâmetro de 2,00 mm, revestidos com liga especial GalMac® 4R ou similar e com revestimento polimérico adicional PoliMac® ou similar. Os Gabiões tipo Colchão deverão ser subdivididos em células, por diafragmas de parede dupla a cada metro. Para as operações de montagem (amarração e atirantamento) são necessários dispositivos contínuos de conexão. Os arames e malhas dos Gabiões tipo Colchão deverão ser produzidos de acordo com as normas NBR 8964, NBR 10514 e EN 10223-3 que garantem maior resistência e desempenho do material em ensaios qualitativos do revestimento metálico, citados a seguir. O revestimento polimérico adicional PoliMac® não pode variar mais que 25% das suas características mecânicas iniciais (alongamento e resistência a tração) após ser submetido a 2500 horas em ensaio de envelhecimento acelerado QUV-A (ISO 4892-3 "Exposure mode" 1). Demais propriedades mecânicas do revestimento PoliMac® ou similar: Devem atender às normas NBR 8964 / EN 10223-3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Resistência à tração da malha hexagonal | EN 10223-3 | kN/m | > 32.0 |
| Força máxima de puncionamento | ASTM A975 | kN | 15,50 |
| Resistência da conexão na borda | EN 10223-3 | kN/m | > 21.0 |
| Revestimento GalMac® 4R ou similar | NBR 8964/ EN 10223-3 | g/m2 | > 220 |
| Resistência do revestimento do arame à corrosão e ao envelhecimento - exposição a dióxido sulfúrico (0,2dm³ SO2 p/ 2dm³ água) | EN ISO 6988 | Menos de 5% de oxidação do aço após 56 ciclos |  |
| Resistência do revestimento do arame à névoa salina | EN ISO 9227 / EN 10223-3 | Menos de 5% de oxidação do aço após 6000 horas de ensaio |  |
| Resistência ao desgaste por abrasão do revestimento PoliMac® ou similar | NBR 7577/ EN 60229 | 100.000 ciclos |  |
| Embalagem | Fardos |  |  |
| Comprimento dos colchões (m) | 3,0 ; 4,0 ; 5,0 ; 6,0 |  |  |
| Largura dos colchões (m) | 2,0 |  |  |
| Altura dos colchões (m) | 0,17 ; 0,23 ; 0,30 |  |  |

# 3.3 Filtro Geotêxtil não-tecido em poliéster – 10 KN/m

| Material 100 % poliéster consolidado por agulhamento |  |
| --- | --- |
| Resistência longitudinal à tração (Faixa larga): | 10 kN/m |
| Alongamento (Faixa larga): | 50 % |
| Resistência ao puncionamento CBR: | 1,5 kN |
| Permissividade: | 1,5 s-1 |
| Abertura aparente (AOS): | 0,075 mm |
| Embalagem: | Bobinas |
| Dimensões: | 2,30m/4,60m x 100m/200m |

# 3.4 Filtro Geotêxtil não-tecido em poliéster – 26 KN/m

| Material 100 % poliéster consolidado por agulhamento |  |
| --- | --- |
| Resistência longitudinal à tração (Faixa larga): | 26 kN/m |
| Alongamento (Faixa larga): | 50 % |
| Resistência ao puncionamento CBR: | 4,0 kN |
| Permissividade: | 0,6 s-1 |
| Abertura aparente (AOS): | 0,075 mm |
| Embalagem: | Bobinas |
| Dimensões: | 2,30m/4,60m x 100m/200m |

# 3.5 Dispositivo contínuo de conexão para gabiões (PoliMac ou similar)

| Dispositivos contínuos de conexão são utilizados nas operações de amarração e atirantamento da maioria das soluções em dupla torção. Estes são metálicos, produzidos com o mesmo tipo de aço utilizado na confecção das malhas e deverão possuir diâmetro de 2,2 mm. A liga deverá garantir uma maior aderência à alma de aço, essencial para uma eficaz proteção contra a corrosão, além da proteção química, garantir uma elevada resistência contra a abrasão e aos raios U.V. Estes materiais caracterizam as soluções como elementos muito resistentes à abrasão, assegurando maior durabilidade, mesmo nas condições mais severas de utilização. O revestimento polimérico adicional PoliMac® ou similar não pode variar mais que 25% das suas características mecânicas iniciais (alongamento e resistência a tração) após ser submetido a 2500 horas em ensaio de envelhecimento acelerado QUV-A (ISO 4892-3 "Exposure mode" 1). |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tensão de ruptura do dispositivo | EN 10223-3 | MPa | 380 a 500 – Classe A |
| Alongamento na ruptura do dispositivo | EN 10223-3 | % | 13, Classe A |
| Revestimento GalMac® 4R ou similar | NBR 8964/ EN 10223-3 | g/m2 | > 230.0 |
| Resistência ao desgaste por abrasão do revestimento PoliMac® ou similar | NBR 7577/ EN 60229 | ciclos | 100.000 |
| Resistência do revestimento metálico à Névoa Salina | EN ISO 9227 / EN 10223-3 | <5% de oxidação após 2000 horas |  |

4. CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E ENTREGA

4.1. Os Gabiões Caixa e os Colchões Reno deverão ser entregues no local indicado na ordem de fornecimento dos materiais, acondicionados em fardos e identificados por sistema de cores que determinem as dimensões das peças constantes no fardo.

4.2. O Filtro Geotêxtil deverá ser entregue no local indicado na ordem de fornecimento dos materiais, acondicionados em bobinas, embalados individualmente em material plástico, de modo a proteger os materiais da ação de intempéries durante o período de execução da obra.

5 CONDIÇÕES GERAIS

5.1. Qualquer ato ou fato ocorrido antes ou após a assinatura do contrato ou recebimento da ordem de fornecimento, principalmente quando abordar assunto técnico, só terá efeito se encaminhada por escrito, emitida exclusivamente por preposto com poderes para tanto, de ambas as partes, devidamente protocolada.

6 RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA

6.1. Além das obrigações previstas no contrato, serão de responsabilidade da FORNECEDORA:

6.1.1. O pagamento de registros, impostos, taxas públicas, alvarás, multas, encargos sociais, seguros e outras despesas legais decorrentes do fornecimento do objeto contratado.

6.1.2. O fornecimento de garantias exigidas pela legislação que rege o assunto.

6.1.3. O fornecimento de materiais de boa qualidade, em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo Instituto Nacional de Metrologia (INMETRO) e com as recomendações contidas nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), em especial a ABNT NBR 8964.

6.1.4. A substituição dos materiais que forem entregues em desacordo com o estabelecido no Edital e seus anexos, no prazo máximo de 10 (dias) dias.

6.1.5. A prestação de assistência técnica necessária para a boa aplicação do objeto contratual.

6.1.6. A realização de ensaios e testes para verificação da boa qualidade e observações das especificações técnicas exigidas, apresentados através dos certificados de qualidade dos materiais fornecidos e, quando solicitado, através de ensaios realizados por laboratórios independentes.

6.1.7. Fornecimento de assistência técnica prestada por engenheiro civil com especialização em geotecnia, habilitado no CREA e com vínculo empregatício na empresa FORNECEDORA, bem como, treinamento de pessoal da Contratante para a boa aplicação do material objeto do certame licitatório. Fazem parte do treinamento de pessoal da Contratante, instruções teóricas e instruções de campo, com demonstração prática da aplicação.

6.1.8. Acompanhamento periódico da obra por parte da Contratada ou sempre que requisitado pela contratante, durante todo o período de vigência da aplicação dos objetos do contrato.

6.1.9. Comprovação de aptidão para desempenho da atividade compatível com o objeto desta Licitação – fornecimento de gabiões (no mínimo um atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a aptidão do licitante). O Município reserva-se o direito de solicitar a comprovação da veracidade dos atestados, através da solicitação da comprovação do fornecimento dos mesmos com a apresentação de Notas Fiscais, se assim julgar necessário.

7 HABILITAÇÃO

Qualificação Técnica:

7.1 - Comprovação de aptidão para desempenho da atividade compatível com o objeto desta Licitação – fornecimento de gabiões (no mínimo um atestado de capacidade técnica, emitido por pessoa jurídica de direito público ou privado que comprove a aptidão do licitante). O Município reserva-se o direito de solicitar a comprovação da veracidade dos atestados, através da solicitação da comprovação do fornecimento dos mesmos com a apresentação de Notas Fiscais, se assim julgar necessário.

7.2 - Indicação do(s) responsável(eis) técnico(s) Engenheiro Civil com especialização em Geotecnia, através de declaração da empresa, onde constará no mínimo o(s) nome(s)do profissional(ais) e o(s) seu(s) número(s)de registro(s) no CREA.

7.3 – Prova de registro, acompanhada de prova de regularidade do(s) responsável(eis) técnico(s) indicado(s) no item 1.13, perante o Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA.

7.4 - Comprovação de que o(s) responsável(eis) técnico(s) faz(em) parte do quadro permanente da empresa licitante, na data da apresentação dos envelopes de habilitação e proposta, na condição de empregado, diretor ou sócio, ou ter contrato de prestação de serviços, obrigatoriamente comprovado por meio de documentação pertinente a condição.

Arambaré, 03 de julho de 2020.

____________________________________

Eng. Civil Paulo Vitor P. Scherer

Crea – 47283 D

________________________________________

Alaor Pastoriza Ribeiro

Prefeito Municipal de Arambaré